| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Granomentgrau # Schwalbenschwanz - Verbundstein # 21,6/9,6/8 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine oder Kurvensätze. Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 21,6/9,6/8 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 80 mm Breit: 96 mm Länge: 216 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Granomentgrau # Schwalbenschwanz - Verbundstein # 21,6/9,6/10 cm Ausführung: Granoment -grau Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine oder Kurvensätze. Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 21,6/9,6/10 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 100 mm Breit: 96 mm Länge: 216 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Granoment anthrazit # Schwalbenschwanz - Verbundstein # 21,6/9,6/8 cm Ausführung: Granoment -anthrazit Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine oder Kurvensätze. Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 21,6/9,6/8 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 80 mm Breit: 96 mm Länge: 216 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment anthrazit scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Granoment anthrazit # Schwalbenschwanz - Verbundstein # 21,6/9,6/10 cm Ausführung: Granoment -anthrazit Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine oder Kurvensätze. Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 21,6/9,6/10 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 100 mm Breit: 96 mm Länge: 216 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment anthrazit scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Granoment Mülheimer Rot # Schwalbenschwanz - Verbundstein # 21,6/9,6/8 cm Ausführung: Granoment -Mülheimer Rot Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine oder Kurvensätze. Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 21,6/9,6/8 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 80 mm Breit: 96 mm Länge: 216 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment Mülheimer Rot scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | # Lieferung # Böcke Granoment Mülheimer Rot # Schwalbenschwanz - Verbundstein # 21,6/9,6/10 cm Ausführung: Granoment -Mülheimer Rot Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Ohne umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine oder Kurvensätze. Typ: B-F-K nach DIN EN 1338 / DIN 18501 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 21,6/9,6/10 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Technische Angaben: Höhe: 100 mm Breit: 96 mm Länge: 216 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment Mülheimer Rot scharfkantig Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |