| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | ..........Stück | # Lieferung und Herstellung # Böcke Basament anthrazit gebürstet # Markierungsplatte Symbol „ Rollstuhl“ 40/40/8 Ausführung: Basament anthrazit gebürstet Herstellung: gebürstet Gefertigt mit Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand Oberseite planmäßig eben An der Oberseite mit umlaufende Fase Markierungssymbole bestehen aus witterungsbeständigem weißem Giesharz. Andere Einfärbungen des Beton, durch und durch, sowie der Markierungshinweise mit organischen Farbpigmenten auf Anfrage möglich. DIN EN 1339 / DIN 485 Ferner stehen zusätzliche Formate zur Auswahl Einbau: fach- und Norm gerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Markierungsplatte 40/40/8 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht, sowie auf im verdichteten Zustand 3 – 5 cm starker Bettung aus dauerhaft wasserdurchlässigem Bettungsmaterial ( z.B. gebrochenem Baustoffgemisch 0/5 mm) laut DIN 18318 mit 3-5 mm umlaufender Fuge fachgerecht verlegen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit Fugenschlussmaterial 0/2 mm. Produkt bitte nicht abrütteln Technische Angaben: Höhe: 8 cm Breite: 40 cm Länge: 40 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament anthrazit gebürstet Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |