| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granomentgrau # Streetline Busbord # 30/42,5/33/100 cm Ausführung: Granoment -grau mit Weißzement Herstellung: # Böcke Granomentgrau mit Weißzement Ansichtsflächen glatt Taktile Trittfläche (Rautenförmig) mit 1,3 % Gefälle Einstiegshöhe: 16 und/oder 18 cm Typ: C30/37-XF3 - Ausführung glatter Sichtbeton. Bordsteinsonderprofil für Niederflurbusse. Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Busbord Sonderstein 30/42,5/33/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen mit geeigneter ca. 350 kg tragfähiger Verlegezange sorgfältig versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 33 cm Tiefe: 42,5 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau mit Weißzement Einstiegshöhe: 16 cm Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Granomentgrau # Streetline Busbord ## Übergangsstein auf Hochbord H 4 # 30/42,5/33/29/100 cm Ausführung: Granoment -grau mit Weißzement Herstellung: # Böcke Granomentgrau mit Weißzement Ansichtsflächen glatt Taktile Trittfläche (Rautenförmig) mit 1,3 % Gefälle Einstiegshöhe: 16 und/oder 18 cm Typ: C30/37-XF3 - Ausführung glatter Sichtbeton. Bordsteinsonderprofil für Niederflurbusse. Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Übergangsstein 30/42,5/33/29/100 cm liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze ( min. 10 cm stark und bis 10 cm unter Oberkante Pflaster) mit durchgehendem Beton auf profilgemäßer, standfester gemäß ZTVT eingebauter Tragschicht einschl. ca. 5 mm breiten Fugen mit geeigneter ca. 350 kg tragfähiger Verlegezange sorgfältig versetzen. Fugenfüllung unter o.g. Vorschriften mit geeignetem Fugenschlussmaterial (objektabhängig) herstellen. Verkehrs- und Trittflächen dürfen nicht beim verdichten der Gehwegbereiche überrüttelt werden. Technische Angaben: Höhe: 33/29 cm Tiefe: 42,5 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Granoment grau mit Weißzement Einstiegshöhe: 16 cm Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |