| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Basament grau # Böschungsplatte # 40/8/100 cm Ausführung: Basament -grau Herstellung: abgerundete umlaufende Fase an der vorderen Sichtfläche. Einschichtig aus Basaltbeton C 20/25 mit konstruktiver Bewährung Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Frost Tausalz beständig nach DIN EN 13198 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Böschungsplatte 40/8/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 40 cm Tiefe: 8 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | ## Unverbindlicher Ausschreibungstext | #### Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | # Lieferung # Böcke Basament grau # Böschungsplatte # 50/8/100 cm Ausführung: Basament -grau Herstellung: abgerundete umlaufende Fase an der vorderen Sichtfläche. Einschichtig aus Basaltbeton C 20/25 mit konstruktiver Bewährung Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Frost Tausalz beständig nach DIN EN 13198 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Böschungsplatte 50/8/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 50 cm Tiefe: 8 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | - Unverbindlicher Ausschreibungstext | - Preis je Einheit |  | Gesamtbetrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... m | - Lieferung - Böcke Basament grau - Böschungsplatte - 60/8/100 cm Ausführung: Basament -grau Herstellung: abgerundete umlaufende Fase an der vorderen Sichtfläche. Einschichtig aus Basaltbeton C 20/25 mit konstruktiver Bewährung Ansichtsflächen nicht ausgewaschen Frost Tausalz beständig nach DIN EN 13198 Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Böschungsplatte 60/8/100 cm liefern und höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm starker Betonbettung aus C12/C15 einschl. Rückenstütze aus gleichem Beton auf profilgemäßer Tragschicht mit Fuge versetzen Technische Angaben: Höhe: 60 cm Tiefe: 8 cm Länge: 100 cm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: Basament grau Ansichtsfläche nicht ausgewaschen Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |