| Pos. | Stückzahl | Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | Lieferung Böcke Öko-Doppel-T-Verbundsickersteine 16,5/12/20/8 cm Ausführung: grau Wasserdurchlässiger Verbundpflasterstein 16,5/12/20/8 cm aus haufwerksporiger Betonmischung Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 16/12/24/8 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Technische Angaben: Höhe: 80 mm Breite: 165 mm Länge: 200 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: grau Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |

| Pos. | Stückzahl | Unverbindlicher Ausschreibungstext | Preis je Einheit | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | € | Cent | € | Cent |
| 001 | .......... qm | Lieferung Böcke Öko-Doppel-T-Verbundsickersteine 16,5/12/20/10 cm Ausführung: grau Wasserdurchlässiger Verbundpflasterstein 16,5/12/20/10 cm aus haufwerksporiger Betonmischung Herstellung: Oberfläche planmäßig eben. Umlaufende Fase an der Steinoberseite Abstandshalter an allen Steinseiten.. Vorsatz der Ansichtsfläche aus Beton mit Basaltvorsatz Weitere Formate: halbe und Anfangssteine als Ergänzungssteine Einbau: Fach- und Normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 und VOB. Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. I-Verbundstein 16,5/12/20/10 cm liefern und mit 4 mm (3-5 mm) Fuge, höhen- und fluchtgerecht auf im verdichteten Zustand 3-5 cm starker Pflasterbettung (nach Angabe) und profilgemäß eingebauter Tragschicht verlegen, verfugen und abrütteln. Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer Hartgummischürze an der Rüttelplatte zu erfolgen. Technische Angaben: Höhe: 100 mm Breite: 165 mm Länge: 200 mm Verlegebett: objektabhängig Ausführung: grau Der Einheitspreis enthält die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten, sofern in nachfolgenden Pos. nicht anders vermerkt. Herstellernachweis: Basamentwerke Böcke GmbH |  |  |  |  |